HIKEM® 61

Penguat beton

Bullentin. No. 23-01-26

HIKEM® 61 adalah aditif berbasis oligomer sintetis yang berkinerja sangat baik dengan semen portland dari berbagai jenis. HIKEM® 61 dapat ditambahkan ke semen portland selesai baik sendiri atau dikombinasikan dengan agregat untuk membuat pasta semen, mortar dan / atau beton untuk berbagai penggunaan akhir tanpa memerlukan begitu banyak air yang biasanya diminta oleh reducer air konvensional HIKEM® 61 bekerja dengan baik dengan semen campuran seperti semen terak tanur terapung dan semen campuran abu terbang.

PROPERTI UMUM
Deskripsi Produk			: Naphthalene Sulfonate
Penampilan				: Cairan coklat 
Bahan aktif				: 43.0 + 1.0%

S.G. (30oC)				: 1,07 – 1,10

pH (5% aq. Sol)			: 6 – 7

Bau					: tidak berbau.

Kelarutan				: larut sempurna.

PENGGUNAAN YANG DIREKOMENDASIKAN

Tingkat penambahan normal HIKEM® 61 berada pada kisaran 2,5 – 5,0% berat semen. Rentang perkiraan tingkat dosis diberikan dalam tabel berikut sebagai pedoman, yang didasarkan pada semen portland biasa Jepang dengan campuran kemiringan 8 sampai 21 cm dan kadar semen 400 sampai 700 kg / m3.
 
Kekuatan tekan                           			Dosis tinggi HIKEM® 76

(kg / cm2) 							    (%)
450 + 50 							2,5 - 2,8
550 + 50 							2.8 - 3.0
700 + 100 							3.0 - 4.2
900 + 100 							4,2 – 5,0
 
KEMASAN
Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg